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	Testo della Commissione


ALLEGATO III
CONDIZIONI E VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PER LA PRESENZA DI PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVELENTE NEI MATERIALI, NELLE PARTI E NEI COMPONENTI 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio, nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni.

	Materiali, parti e componenti omogenei
	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione
	Da etichettare o rendere identificabili conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d)

	Piombo come elemento di lega

	1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo
	
	

	1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	

	2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
	

	2. b) Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio

	

	2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo (2) 
	(1)

	

	3. Leghe di rame contenenti, in peso, al massimo il 4 % di piombo
	(3)
	

	4. a) Cuscinetti e pistoni
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 
	

	Piombo e composti di piombo nei componenti

	5. a) Piombo nelle batterie dei sistemi ad alta tensione (4) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio 
	X 

	5. b) i) Piombo nelle batterie:
1) utilizzati in applicazioni a 12 V
2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858
	(3)
	X

	5. b) ii) Piombo nelle batterie utilizzate in applicazioni non incluse nella voce 5. a) né 5. b) i)
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio
	X

	6. Masse smorzanti
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X 

	
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore 
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
	

	7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006
	

	7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009
	

	8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio 
	X(5)

	8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l'85 % di piombo in peso)
	(1)
	X(5)

	8. f) i) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi. 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. f) ii) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»
	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» se la connessione elettrica consiste di uno qualsiasi dei seguenti elementi:
1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;
2) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;
3) package di matrici impilate di 300 mm2  o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.
	1)
[bookmark: _Hlk116576559]Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato avente un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio 
	X(5)

	8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alla saldatura dei contatti integrati nel polimero intermedio.
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	9. Sedi di valvole
	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003
	

	10. a) Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica.
Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in:
(i)	vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele,
(ii)	materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10. b), 10. c) e 10. d).
	
	X(6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)


	10. b) Piombo nei materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti
	
	

	10. c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	

	10. d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio
	

	11. Inneschi pirotecnici
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio 
	

	12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio
	X

	Cromo esavalente 

	13. a) Rivestimenti anticorrosione 
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007
	

	13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento: 
(a)	progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; 
(b)	progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; 
(c)	progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.
	


Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio
Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio
	X

	Mercurio

	15. a) Lampade a luminescenza per proiettori 
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio
	X

	15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei display del quadro strumenti 
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio
	X

	Cadmio

	16. Batterie per veicoli elettrici
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 
	


Note alla tabella:
1. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024. 
2. Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.
3. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025.
4. Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
5. Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione. 
6. Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.

	

	Emendamento



ALLEGATO III
CONDIZIONI E VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PER LA PRESENZA DI PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVELENTE NEI MATERIALI, NELLE PARTI E NEI COMPONENTI 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio, nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni.

	Materiali, parti e componenti omogenei
	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione
	Da etichettare o rendere identificabili conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d)

	Piombo come elemento di lega

	1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo
	
	

	1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	

	2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
	

	2. b) Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio

	

	2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo (2) 
	(1)

	

	3. Leghe di rame contenenti, in peso, al massimo il 4 % di piombo
	(3)
	

	4. a) Cuscinetti e pistoni
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 
	

	Piombo e composti di piombo nei componenti

	6. Masse smorzanti
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X 

	
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore 
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
	

	7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006
	

	7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009
	

	8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio 
	X(5)

	8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l'85 % di piombo in peso)
	(1)
	X(5)

	8. f) i) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi 

	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. f) ii) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»
	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» se la connessione elettrica consiste di uno qualsiasi dei seguenti elementi:
1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;
2) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;
3) package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.
	(1)
Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato avente un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio 
	X(5)

	8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alla saldatura dei contatti integrati nel polimero intermedio.
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio
	X(5)

	9. Sedi di valvole
	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003
	

	10. a) Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica.
Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in:
(iii)	vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele,
(iv)	materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10. b), 10. c) e 10. d).
	
	X(6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)


	10. b) Piombo nei materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti
	
	

	10. c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio
	

	10. d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio
	

	11. Inneschi pirotecnici
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio 
	

	12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico 
	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio
	X

	Cromo esavalente 

	13. a) Rivestimenti anticorrosione 
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007
	

	13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai
	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
	

	14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento: 
(d)	progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; 
(e)	progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; 
(f)	progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.
	


Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio
Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio
	X

	Mercurio

	15. a) Lampade a luminescenza per proiettori 
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio
	X

	15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei display del quadro strumenti 
	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio
	X


Note alla tabella:
1. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024. 
2. Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.
3. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025.
4. Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
5. Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione. 
6. Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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