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	Test propost mill-Kummissjoni


ANNESS III
KUNDIZZJONIJIET U VALURI MASSIMI TA’ KONĊENTRAZZJONI GĦALL-PREŻENZA TAĊ-ĊOMB, TAL-MERKURJU, TAL-KADMJU U TAL-KROMU EŻAVALENTI F’MATERJALI, F’PARTIJIET U F’KOMPONENTI 

Għandu jiġi ttollerat valur massimu ta’ konċentrazzjoni tas-sustanzi ta’ mhux aktar minn 0,1 % skont il-piż f’materjal omoġenu għaċ-ċomb, għall-kromu eżavalenti u għall-merkurju u ta’ mhux aktar minn 0,01 % skont il-piż f’materjal omoġenu għall-kadmju.
L-ispare parts introdotti fis-suq wara l-1 ta’ Lulju 2003 li jintużaw għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2003, għajr għall-piżijiet għall-ibbilanċjar tar-roti, għall-ixkupilji tal-karbonju għall-muturi elettriċi u għall-firrodi tal-brejkijiet, għandhom jiġu eżentati mill-Artikolu 5(2) tar-Regolament.

	Materjali, partijiet u komponenti omoġeni
	Ambitu u data tal-iskadenza tal-eżenzjoni
	Għandu jkollhom tikketta jew għandhom jiġu magħmula identifikabbli f’konformità mal-Artikolu 5(4), il-punt (d)

	Ċomb bħala element ta’ lligar

	1(a). Azzar għal immaxinjar u komponenti tal-azzar galvanizzat f’banju sħun f’lott li fihom mhux aktar minn 0,35 % ċomb skont il-piż
	
	

	1(b). Folja tal-azzar galvanizzat kontinwament li fiha mhux aktar minn 0,35 % ċomb skont il-piż 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	2(a). Aluminju għal immaxinjar, b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 2 % skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2005
	

	2(b). Aluminju b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 1,5 % skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	2(c)(i). Ligi tal-aluminju għal immaxinjar b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 0,4 % skont il-piż 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2028 u l-ispare parts għal tali vetturi

	

	2(c)(ii). Ligi tal-aluminju mhux inklużi fl-entrata 2(c)(i) b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 0,4 % skont il-piż (2) 
	(1)

	

	3. Ligi tar-ram b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 4 % tal-piż
	(3)
	

	4(a). Ċilindri ta’ ġewwa u ta’ barra tal-bearings
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	4(b). Ċilindri ta’ ġewwa u ta’ barra tal-bearings fil-magni, fit-trażmissjonijiet u fil-kompressuri tal-arja kundizzjonata
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2011 
	

	Ċomb u komposti taċ-ċomb fil-komponenti

	5(a). Ċomb fil-batteriji użati f’sistemi b’voltaġġ għoli (4) li jintużaw biss għall-propulsjoni fil-vetturi M1 u N1 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2019 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	X 

	5(b)(i). Ċomb fil-batteriji:
(1) użati f’applikazzjonijiet ta’ 12 V
(2) użati f’applikazzjonijiet ta’ 24 V f’vetturi bi skop speċjali kif definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2018/858
	(3)
	X

	5(b)(ii). Ċomb fil-batteriji użati f’applikazzjonijiet mhux inklużi fl-entrata 5(a) jew fl-entrata 5(b)(i)
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2024 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	6. Smorzaturi kontra l-vibrazzjoni
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X 

	
7(a). Aġenti għall-ivvulkanizzar u stabbilizzaturi għall-elastomeri f’pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-fjuwil, pajpijiet tal-ventilazzjoni tal-arja, partijiet tal-elastomeri/tal-metall fl-applikazzjonijiet tax-xażi, u l-muntaturi tal-magna 
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2005
	

	7(b). Aġenti għall-ivvulkanizzar u stabbilizzaturi għall-elastomeri f’pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-fjuwil, pajpijiet tal-ventilazzjoni tal-ajru, partijiet tal-elastomeru jew tal-metall fl-applikazzjonijiet tax-xażi, u l-muntaturi tal-magna li fihom mhux aktar minn 0,5 % ċomb skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2006
	

	7(c). Legaturi għall-elastomeri f’applikazzjonijiet tas-sistema tal-motopropulsjoni li fihom mhux aktar minn 0,5 % ċomb skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2009
	

	8(a). Ċomb fis-saldaturi għat-twaħħil tal-komponenti elettriċi u elettroniċi mal-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi u ċ-ċomb fil-finituri tat-terminali tal-komponenti apparti l-kapaċitaturi elettrolitiċi tal-aluminju, fuq il-pinnijiet tal-komponenti u fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(b). Ċomb fis-saldaturi fl-applikazzjonijiet elettriċi għajr l-issaldjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi jew fuq il-ħġieġ
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2011 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	X(5)

	8(c). Ċomb fil-finituri fuq it-terminali tal-kapaċitaturi elettrolitiċi tal-aluminju 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2013 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(d). Ċomb użat fl-issaldjar fuq il-ħġieġ fis-sensuri tal-fluss tal-arja tal-massa 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2015 u l-ispare parts għal dawn il-vetturi
	X(5)

	8(e). Ċomb fis-saldaturi tat-tip li jiddewweb f’temperaturi għoljin (jiġifieri l-ligi b’bażi ta’ ċomb li jkun fihom 85 % jew aktar ċomb skont il-piż)
	(1)
	X(5)

	8(f)(i). Ċomb fis-sistemi ta’ konnetturi tal-pinnijiet konformi 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2017 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(f)(ii). Ċomb fis-sistemi ta’ konnetturi tal-pinnijiet konformi apparti dawk il-punti fejn jitqabbdu l-konnetturi tal-faxx tal-wajers tal-vetturi 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2024 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(g)(i). Ċomb fis-saldaturi li jikkompletaw konnessjoni elettrika vijabbli bejn il-folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra tas-semikonduttur u l-qafas fi ħdan ċirkwit integrat ta’ pakketti flip chip
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Ottubru 2022 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(g)(ii). Ċomb fis-saldaturi li jikkompletaw konnessjoni elettrika vijabbli bejn il-folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra tas-semikonduttur u l-qafas fi ħdan ċirkwit integrat ta’ pakketti flip chip meta dik il-konnessjoni elettrika tkun tikkonsisti f’xi waħda minn dawn li ġejjin:
(1) nodu tat-teknoloġija tas-semikondutturi ta’ 90 nm jew iktar;
(2) folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra unika ta’ 300 mm₂ jew iktar f’xi nodu tat-teknoloġija tas-semikondutturi;
(3) pakketti ta’ folji taċ-ċipep iffurmati b’mastra stivati b’folji taċ-ċipep iffurmati b’mastra ta’ 300 mm₂ jew iktar, jew interposers tas-siliċju ta’ 300 mm₂ jew iktar.
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Ottubru 2022 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(h). Ċomb fis-saldaturi għat-twaħħil tad-distributuri tas-sħana mad-dissipatur tas-sħana fl-assemblaġġi tas-semikondutturi tal-potenza b’ċippa b’daqs ta’ mhux inqas minn 1 cm² b’erja ta’ projezzjoni u densità tal-kurrent nominali li tkun tal-inqas 1 A/mm2 tal-erja taċ-ċippa tas-siliċju
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	X(5)

	8(i). Ċomb fis-saldaturi fl-applikazzjonijiet tal-igglejżjar bl-elettriku fuq il-ħġieġ bl-eċċezzjoni tal-issaldjar fl-igglejżjar laminat
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(j). Ċomb fis-saldaturi għall-issaldjar tal-igglejżjar laminat
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2020 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(k). L-issaldjar tal-applikazzjonijiet tat-tisħin b’kurrent tas-sħana ta’ 0,5 A jew iktar għal kull ġonta tas-saldaturi fuq il-panewijiet uniċi tal-igglejżjar laminat li ma jaqbiżx ħxuna ta’ 2,1 mm. Din l-eżenzjoni ma tkoprix l-issaldjar tal-kuntatti inkorporati fil-polimeru intermedju.
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2024 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	9. Sitijiet tal-valvijiet
	Bħala spare parts għal tipi ta’ magni żviluppati qabel l-1 ta’ Lulju 2003
	

	10(a). Komponenti elettriċi u elettroniċi, li fihom iċ-ċomb fil-ħġieġ jew fiċ-ċeramika, f’komposti matriċi tal-ħġieġ jew taċ-ċeramika, f’materjal tal-ħġieġ u taċ-ċeramika, jew f’komposti matriċi tal-ħġieġ u taċ-ċeramika.
Din l-eżenzjoni ma tkoprix l-użu taċ-ċomb:
(i)	fil-ħġieġ fil-bozoz u fil-glejż tal-ispark plugs,
(ii)	fil-materjali dielettriċi taċ-ċeramika ta’ komponenti elenkati taħt 10(b), 10(c) u 10(d).
	
	X(6) (għal komponenti għajr il-piezo fil-magni)


	10(b). Ċomb fil-materjali taċ-ċeramika dielettrika bbażati fuq PZT tal-kapaċitaturi li huma parti minn ċirkwiti integrati jew semikondutturi diskreti
	
	

	10(c). Ċomb f’materjali taċ-ċeramika dielettrika f’kapaċitaturi b’voltaġġ nominali ta’ anqas minn 125 V AC jew 250 V DC 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	10(d). Ċomb fil-materjali taċ-ċeramika dielettrika ta’ kapaċitaturi li jagħmel tajjeb għad-devjazzjonijiet relatati mat-temperatura tas-sensuri f’sistemi tas-sonar ultrasoniċi
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2017 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	11. Inizjaturi pirotekniċi
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2006 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	

	12. Materjali termoelettriċi li fihom iċ-ċomb u li jintużaw f’applikazzjonijiet elettriċi tal-vetturi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 permezz tal-irkupru tas-sħana mill-egżost 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2019 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	Kromu eżavalenti 

	13(a). Kisi kontra l-korrużjoni 
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2007
	

	13(b). Kisi preventiv kontra l-korrużjoni relatat mal-assemblaġġi tal-boltijiet u l-iskorfini għall-applikazzjonijiet tax-xażi
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	14. Il-kromu eżavalenti bħala prodott kontra l-korrużjoni fis-sistema tat-tkessiħ tal-azzar bil-karbonju, sa 0,75 % tal-piż tas-soluzzjoni tat-tkessiħ, fil-friġġijiet tal-assorbiment: 
(a)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox jew b’mod parzjali b’ħiter tal-elettriku li juża input medju tal-potenza elettrika ta’ < 75 W f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim kontinwu; 
(b)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox jew b’mod parzjali b’ħiter tal-elettriku li juża input medju tal-potenza elettrika ta’ ≥ 75 W f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim kontinwu; 
(c)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox b’ħiter mhux elettriku.
	


Għal (a): Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2020 u l-ispare parts għal tali vetturi
Għal (b): Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2026 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	Merkurju

	15(a). Lampi ta’ skariku elettriku għall-applikazzjonijiet tal-fanali ta’ quddiem 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2012 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	15(b). Tubi fluworexxenti użati fil-pannelli tal-wiri tal-istrumenti 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2012 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	Kadmju

	16. Batteriji għall-vetturi elettriċi
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel il-31 ta’ Diċembru 2008 
	


Noti mat-tabella:
1. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata fl-2024. 
2. Tapplika għal-ligi tal-aluminju li fihom iċ-ċomb ma jiġix introdott b’mod intenzjonat iżda jkun preżenti minħabba l-użu ta’ aluminju riċiklat.
3. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata fl-2025.
4. Is-sistemi li għandhom voltaġġ ta’ > 75 V DC kif previst fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 357).
5. Iż-żarmar fil-każ li, f’korrelazzjoni mal-entrata 10(a), jinqabeż limitu medju ta’ 60 gramma għal kull vettura. Għall-finijiet ta’ din in-nota, l-apparati elettroniċi mhux installati mill-manifattur fuq il-linja tal-produzzjoni ma għandhomx jitqiesu. 
6. Iż-żarmar f’każ li, f’korrelazzjoni mal-entrati 8(a) sa 8(k), jinqabeż limitu medju ta’ 60 gramma għal kull vettura. Għall-finijiet ta’ din in-nota, l-apparati elettroniċi mhux installati mill-manifattur fuq il-linja tal-produzzjoni ma għandhomx jitqiesu.

	

	Emenda



ANNESS III
KUNDIZZJONIJIET U VALURI MASSIMI TA’ KONĊENTRAZZJONI GĦALL-PREŻENZA TAĊ-ĊOMB, TAL-MERKURJU, TAL-KADMJU U TAL-KROMU EŻAVALENTI F’MATERJALI, F’PARTIJIET U F’KOMPONENTI 

Għandu jiġi ttollerat valur massimu ta’ konċentrazzjoni tas-sustanzi ta’ mhux aktar minn 0,1 % skont il-piż f’materjal omoġenu għaċ-ċomb, għall-kromu eżavalenti u għall-merkurju u ta’ mhux aktar minn 0,01 % skont il-piż f’materjal omoġenu għall-kadmju.
L-ispare parts introdotti fis-suq wara l-1 ta’ Lulju 2003 li jintużaw għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2003, għajr għall-piżijiet għall-ibbilanċjar tar-roti, għall-ixkupilji tal-karbonju għall-muturi elettriċi u għall-firrodi tal-brejkijiet, għandhom jiġu eżentati mill-Artikolu 5(2) tar-Regolament.

	Materjali, partijiet u komponenti omoġeni
	Ambitu u data tal-iskadenza tal-eżenzjoni
	Għandu jkollhom tikketta jew għandhom jiġu magħmula identifikabbli f’konformità mal-Artikolu 5(4), il-punt (d)

	Ċomb bħala element ta’ lligar

	1(a). Azzar għal immaxinjar u komponenti tal-azzar galvanizzat f’banju sħun f’lott li fihom mhux aktar minn 0,35 % ċomb skont il-piż
	
	

	1(b). Folja tal-azzar galvanizzat kontinwament li fiha mhux aktar minn 0,35 % ċomb skont il-piż 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	2(a). Aluminju għal immaxinjar, b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 2 % skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2005
	

	2(b). Aluminju b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 1,5 % skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	2(c)(i). Ligi tal-aluminju għal immaxinjar b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 0,4 % skont il-piż 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2028 u l-ispare parts għal tali vetturi

	

	2(c)(ii). Ligi tal-aluminju mhux inklużi fl-entrata 2(c)(i) b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 0,4 % skont il-piż (2) 
	(1)

	

	3. Ligi tar-ram b’kontenut ta’ ċomb ta’ mhux aktar minn 4 % tal-piż
	(3)
	

	4(a). Ċilindri ta’ ġewwa u ta’ barra tal-bearings
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	4(b). Ċilindri ta’ ġewwa u ta’ barra tal-bearings fil-magni, fit-trażmissjonijiet u fil-kompressuri tal-arja kundizzjonata
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2011 
	

	Ċomb u komposti taċ-ċomb fil-komponenti

	6. Smorzaturi kontra l-vibrazzjoni
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X 

	
7(a). Aġenti għall-ivvulkanizzar u stabbilizzaturi għall-elastomeri f’pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-fjuwil, pajpijiet tal-ventilazzjoni tal-arja, partijiet tal-elastomeri/tal-metall fl-applikazzjonijiet tax-xażi, u l-muntaturi tal-magna 
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2005
	

	7(b). Aġenti għall-ivvulkanizzar u stabbilizzaturi għall-elastomeri f’pajpijiet tal-brejkijiet, pajpijiet tal-fjuwil, pajpijiet tal-ventilazzjoni tal-ajru, partijiet tal-elastomeru jew tal-metall fl-applikazzjonijiet tax-xażi, u l-muntaturi tal-magna li fihom mhux aktar minn 0,5 % ċomb skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2006
	

	7(c). Legaturi għall-elastomeri f’applikazzjonijiet tas-sistema tal-motopropulsjoni li fihom mhux aktar minn 0,5 % ċomb skont il-piż
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2009
	

	8(a). Ċomb fis-saldaturi għat-twaħħil tal-komponenti elettriċi u elettroniċi mal-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi u ċ-ċomb fil-finituri tat-terminali tal-komponenti apparti l-kapaċitaturi elettrolitiċi tal-aluminju, fuq il-pinnijiet tal-komponenti u fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(b). Ċomb fis-saldaturi fl-applikazzjonijiet elettriċi għajr l-issaldjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti elettroniċi jew fuq il-ħġieġ
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2011 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	X(5)

	8(c). Ċomb fil-finituri fuq it-terminali tal-kapaċitaturi elettrolitiċi tal-aluminju 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2013 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(d). Ċomb użat fl-issaldjar fuq il-ħġieġ fis-sensuri tal-fluss tal-arja tal-massa 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2015 u l-ispare parts għal dawn il-vetturi
	X(5)

	8(e). Ċomb fis-saldaturi tat-tip li jiddewweb f’temperaturi għoljin (jiġifieri l-ligi b’bażi ta’ ċomb li jkun fihom 85 % jew aktar ċomb skont il-piż)
	(1)
	X(5)

	8(f)(i). Ċomb fis-sistemi ta’ konnetturi tal-pinnijiet konformi 

	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2017 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(f)(ii). Ċomb fis-sistemi ta’ konnetturi tal-pinnijiet konformi apparti dawk il-punti fejn jitqabbdu l-konnetturi tal-faxx tal-wajers tal-vetturi 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2024 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(g)(i). Ċomb fis-saldaturi li jikkompletaw konnessjoni elettrika vijabbli bejn il-folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra tas-semikonduttur u l-qafas fi ħdan ċirkwit integrat ta’ pakketti flip chip
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Ottubru 2022 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(g)(ii). Ċomb fis-saldaturi li jikkompletaw konnessjoni elettrika vijabbli bejn il-folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra tas-semikonduttur u l-qafas fi ħdan ċirkwit integrat ta’ pakketti flip chip meta dik il-konnessjoni elettrika tkun tikkonsisti f’xi waħda minn dawn li ġejjin:
(1) nodu tat-teknoloġija tas-semikondutturi ta’ 90 nm jew iktar;
(2) folja taċ-ċipep iffurmata b’mastra unika ta’ 300 mm₂ jew iktar f’xi nodu tat-teknoloġija tas-semikondutturi;
(3) pakketti ta’ folji taċ-ċipep iffurmati b’mastra stivati b’folji taċ-ċipep iffurmati b’mastra ta’ 300 mm₂ jew iktar, jew interposers tas-siliċju ta’ 300 mm₂ jew iktar.
	(1)
Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Ottubru 2022 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(h). Ċomb fis-saldaturi għat-twaħħil tad-distributuri tas-sħana mad-dissipatur tas-sħana fl-assemblaġġi tas-semikondutturi tal-potenza b’ċippa b’daqs ta’ mhux inqas minn 1 cm² b’erja ta’ projezzjoni u densità tal-kurrent nominali li tkun tal-inqas 1 A/mm2 tal-erja taċ-ċippa tas-siliċju
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	X(5)

	8(i). Ċomb fis-saldaturi fl-applikazzjonijiet tal-igglejżjar bl-elettriku fuq il-ħġieġ bl-eċċezzjoni tal-issaldjar fl-igglejżjar laminat
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(j). Ċomb fis-saldaturi għall-issaldjar tal-igglejżjar laminat
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2020 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	8(k). L-issaldjar tal-applikazzjonijiet tat-tisħin b’kurrent tas-sħana ta’ 0,5 A jew iktar għal kull ġonta tas-saldaturi fuq il-panewijiet uniċi tal-igglejżjar laminat li ma jaqbiżx ħxuna ta’ 2,1 mm. Din l-eżenzjoni ma tkoprix l-issaldjar tal-kuntatti inkorporati fil-polimeru intermedju.
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2024 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X(5)

	9. Sitijiet tal-valvijiet
	Bħala spare parts għal tipi ta’ magni żviluppati qabel l-1 ta’ Lulju 2003
	

	10(a). Komponenti elettriċi u elettroniċi, li fihom iċ-ċomb fil-ħġieġ jew fiċ-ċeramika, f’komposti matriċi tal-ħġieġ jew taċ-ċeramika, f’materjal tal-ħġieġ u taċ-ċeramika, jew f’komposti matriċi tal-ħġieġ u taċ-ċeramika.
Din l-eżenzjoni ma tkoprix l-użu taċ-ċomb:
(iii)	fil-ħġieġ fil-bozoz u fil-glejż tal-ispark plugs,
(iv)	fil-materjali dielettriċi taċ-ċeramika ta’ komponenti elenkati taħt 10(b), 10(c) u 10(d).
	
	X(6) (għal komponenti għajr il-piezo fil-magni)


	10(b). Ċomb fil-materjali taċ-ċeramika dielettrika bbażati fuq PZT tal-kapaċitaturi li huma parti minn ċirkwiti integrati jew semikondutturi diskreti
	
	

	10(c). Ċomb f’materjali taċ-ċeramika dielettrika f’kapaċitaturi b’voltaġġ nominali ta’ anqas minn 125 V AC jew 250 V DC 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2016 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	10(d). Ċomb fil-materjali taċ-ċeramika dielettrika ta’ kapaċitaturi li jagħmel tajjeb għad-devjazzjonijiet relatati mat-temperatura tas-sensuri f’sistemi tas-sonar ultrasoniċi
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2017 u l-ispare parts għal tali vetturi
	

	11. Inizjaturi pirotekniċi
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2006 u l-ispare parts għal tali vetturi 
	

	12. Materjali termoelettriċi li fihom iċ-ċomb u li jintużaw f’applikazzjonijiet elettriċi tal-vetturi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 permezz tal-irkupru tas-sħana mill-egżost 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2019 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	Kromu eżavalenti 

	13(a). Kisi kontra l-korrużjoni 
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2007
	

	13(b). Kisi preventiv kontra l-korrużjoni relatat mal-assemblaġġi tal-boltijiet u l-iskorfini għall-applikazzjonijiet tax-xażi
	Bħala spare parts għall-vetturi introdotti fis-suq qabel l-1 ta’ Lulju 2008
	

	14. Il-kromu eżavalenti bħala prodott kontra l-korrużjoni fis-sistema tat-tkessiħ tal-azzar bil-karbonju, sa 0,75 % tal-piż tas-soluzzjoni tat-tkessiħ, fil-friġġijiet tal-assorbiment: 
(a)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox jew b’mod parzjali b’ħiter tal-elettriku li juża input medju tal-potenza elettrika ta’ < 75 W f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim kontinwu; 
(b)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox jew b’mod parzjali b’ħiter tal-elettriku li juża input medju tal-potenza elettrika ta’ ≥ 75 W f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim kontinwu; 
(c)	maħsubin biex jaħdmu għalkollox b’ħiter mhux elettriku.
	


Għal (a): Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2020 u l-ispare parts għal tali vetturi
Għal (b): Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Jannar 2026 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	Merkurju

	15(a). Lampi ta’ skariku elettriku għall-applikazzjonijiet tal-fanali ta’ quddiem 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2012 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X

	15(b). Tubi fluworexxenti użati fil-pannelli tal-wiri tal-istrumenti 
	Vetturi b’approvazzjoni tat-tip maħruġa qabel l-1 ta’ Lulju 2012 u l-ispare parts għal tali vetturi
	X


Noti mat-tabella:
1. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata fl-2024. 
2. Tapplika għal-ligi tal-aluminju li fihom iċ-ċomb ma jiġix introdott b’mod intenzjonat iżda jkun preżenti minħabba l-użu ta’ aluminju riċiklat.
3. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata fl-2025.
4. Is-sistemi li għandhom voltaġġ ta’ > 75 V DC kif previst fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 357).
5. Iż-żarmar fil-każ li, f’korrelazzjoni mal-entrata 10(a), jinqabeż limitu medju ta’ 60 gramma għal kull vettura. Għall-finijiet ta’ din in-nota, l-apparati elettroniċi mhux installati mill-manifattur fuq il-linja tal-produzzjoni ma għandhomx jitqiesu. 
6. Iż-żarmar f’każ li, f’korrelazzjoni mal-entrati 8(a) sa 8(k), jinqabeż limitu medju ta’ 60 gramma għal kull vettura. Għall-finijiet ta’ din in-nota, l-apparati elettroniċi mhux installati mill-manifattur fuq il-linja tal-produzzjoni ma għandhomx jitqiesu.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
[bookmark: _GoBack]</RepeatBlock-Amend>
<PathFdR>AM\1315681MT.docx</PathFdR>		PE<NoPE>769.982</NoPE><Version>v01-00</Version>
MT	Magħquda fid-diversità	MT
PE<NoPE>769.982</NoPE><Version>v01-00</Version>	18/19	<PathFdR>AM\1315681MT.docx</PathFdR>
MT
<PathFdR>AM\1315681MT.docx</PathFdR>	19/19	PE<NoPE>769.982</NoPE><Version>v01-00</Version>
		MT
image1.png




