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	Tekst proponowany przez Komisję


ZAŁĄCZNIK III
WARUNKI OBECNOŚCI OŁOWIU, RTĘCI, KADMU I SZEŚCIOWARTOŚCIOWEGO CHROMU W MATERIAŁACH, CZĘŚCIACH I KOMPONENTACH ORAZ MAKSYMALNE WARTOŚCI ICH STĘŻENIA 

Dopuszczalna jest maksymalna zawartość substancji w masie, w jednorodnym materiale, nieprzekraczająca 0,1 % dla ołowiu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz 0,01 % dla kadmu.
Części zamienne wprowadzone do obrotu po dniu 1 lipca 2003 r., które są wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem obciążników kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych i okładzin hamulców, są zwolnione z przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia.

	Jednorodne materiały, części i komponenty
	Zakres i data wygaśnięcia zwolnienia
	Mają być oznakowane lub rozpoznawalne zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. d)

	Ołów jako pierwiastek stopowy

	1a. Stal do obróbki skrawaniem i komponenty wykonane ze stali ocynkowanej za pomocą wsadowego cynkowania ogniowego zawierające w masie do 0,35 % ołowiu
	
	

	1b. Blacha stalowa ocynkowana metodą ciągłą zawierająca w masie do 0,35 % ołowiu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	2a. Aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 2 % ołowiu
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r.
	

	2b. Aluminium zawierające w masie do 1,5 % ołowiu
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	2c (i). Stopy aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 0,4 % ołowiu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2028 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

	

	2c (ii). Stopy aluminium nieobjęte pkt 2c (i) zawierające w masie do 0,4 % ołowiu (2) 
	(1)

	

	3. Stopy miedzi zawierające w masie do 4 % ołowiu
	(3)
	

	4a. Panewki i tuleje łożysk
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	4b. Panewki i tuleje łożysk w silnikach, skrzyniach biegów i sprężarkach klimatyzacji
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2011 r. 
	

	Ołów i związki ołowiu w komponentach

	5a. Ołów w bateriach w systemach wysokonapięciowych (4), które są wykorzystywane wyłącznie do napędu w pojazdach kategorii M1 i N1 
	pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	X 

	5b (i). Ołów w bateriach:
(1) wykorzystywanych do zastosowań 12 V
(2) wykorzystywanych do zastosowań 24 V w pojazdach specjalnego przeznaczenia zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858
	(3)
	X

	5b (ii). Ołów w bateriach wykorzystywanych do zastosowań baterii niewymienionych w pkt 5a lub pkt 5b (i)
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2024 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	6. Amortyzatory
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X 

	
7a. Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika 
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r.
	

	7b. Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika, o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.
	

	7c. Środki wiążące elastomery stosowane w układach napędowych o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2009 r.
	

	8a. Ołów w stopach lutowniczych do łączenia komponentów elektrycznych i elektronicznych z obwodami elektronicznymi oraz ołów w pokryciach styków elementów innych niż aluminiowe kondensatory elektrolityczne, na stykach elementów i obwodów elektronicznych 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8b. Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych innych niż lutowanie na obwodach elektronicznych lub na szkle
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2011 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	X(5)

	8c. Ołów w pokryciach styków aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8d. Ołów wykorzystywany do lutowania na szkle w czujnikach masowego przepływu powietrza 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8e. Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających w masie nie mniej niż 85 % ołowiu)
	(1)
	X(5)

	8f (i). Ołów stosowany w złączach stykowych 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8f (ii). Ołów stosowany w złączach stykowych innych niż powierzchnia styku złączy wiązki przewodów pojazdu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2024 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8g (i). Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy strukturą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach układów scalonych typu flip-chip
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 października 2022 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8g (ii). Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy strukturą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach układów scalonych typu flip-chip, przy czym to połączenie elektryczne charakteryzuje się jedną z poniższych cech:
(1) procesem technologicznym w wymiarze 90 nm lub większym;
(2) pojedynczą strukturą półprzewodnikową o wielkości 300 mm2 lub większą wykonaną w dowolnym procesie technologicznym;
(3) zespołami spiętrzonych struktur półprzewodnikowych ze strukturami półprzewodnikowymi o wielkości 300 mm2 lub większej bądź z przekładkami krzemowymi o wielkości 300 mm2 lub większej.
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Pojazdy homologowane od dnia 1 października 2022 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8h. Ołów w stopach lutowniczych służących do łączenia wymiennika ciepła z radiatorem w półprzewodnikowych elementach mocy z obszarem emitującym ciepło o wielkości co najmniej 1 cm² i pracujących przy gęstości prądu co najmniej 1 A/mm2 układu scalonego
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	X(5)

	8i. Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych na szkle z wyjątkiem lutowania w szkle wielowarstwowym
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8j. Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania szkła wielowarstwowego
	pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	8k. Lutowanie zastosowań grzewczych do arkuszy szkła wielowarstwowego o grubości ścianki nieprzekraczającej 2,1 mm przy natężeniu prądu cieplnego 0,5 A lub większym na dane spoiwo lutownicze. Zwolnienie to nie obejmuje lutowania do styków osadzonych w pośredniej warstwie polimeru.
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2024 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	9. Gniazda zaworów
	Jako części zamienne do silników skonstruowanych przed dniem 1 lipca 2003 r. 10a.
	

	10a. Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów zatopiony w elementach szklanych lub ceramicznych, w szklanych lub ceramicznych elementach matryc, w materiałach szklano-ceramicznych lub szklano-ceramicznych składnikach matryc
Niniejsze zwolnienie nie uwzględnia wykorzystania ołowiu w:
(i)	surowcach szklanych do produkcji żarówek i materiałów ceramicznych korpusów świec zapłonowych,
(ii)	dielektrycznych materiałach ceramicznych komponentów wymienionych w pkt 10b, 10c i 10d.
	
	X(6) (w przypadku komponentów innych niż piezoelektryczne w silnikach) 


	10b. Ołów w materiałach ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów PZT wchodzących w skład układów scalonych lub półprzewodników dyskretnych
	
	

	10c. Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 125 V AC lub 250 V DC 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	10d. Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów kompensacyjnych wahania temperatury w zbliżeniowych czujnikach ultradźwiękowych
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	11. Pirotechniczne środki inicjujące
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2006 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	

	12. Materiały termoelektryczne zawierające ołów w elektrycznych zastosowaniach samochodowych służących do redukcji emisji CO2 za pomocą odzysku ciepła odpadowego 
	pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	Sześciowartościowy chrom 

	13a. Powłoki antykorozyjne 
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2007 r.
	

	13b. Powłoki antykorozyjne związane z zespołami śrub i nakrętek stosowanymi w podwoziach
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	14. Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącym: 
a)	przeznaczony do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej <75 W w stałych warunkach pracy; 
b)	przeznaczony do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej ≥75 W w stałych warunkach pracy; 
c)	przeznaczony do działania wyłącznie z grzałką elektryczną.
	


W odniesieniu do lit. a): pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
W odniesieniu do lit. b): pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2026 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	Rtęć

	15a. Lampy wyładowcze do reflektorów 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	15b. Lampy fluorescencyjne wskaźników deski rozdzielczej 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	Kadm

	16. Baterie do pojazdów elektrycznych
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 31 grudnia 2008 r. 
	


Uwagi do tabeli:
1. Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2024 r. 
2. Stosuje się do stopów aluminium, w których ołów nie został wprowadzony rozmyślnie, ale jest obecny ze względu na stosowanie aluminium z recyklingu.
3. Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2025 r.
4. Systemy o napięciu >75 V prądu stałego określone w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).
5. Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 10a została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów niniejszej uwagi nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej. 
6. Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 8a–8k została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów niniejszej uwagi nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej.

	

	Poprawka



ZAŁĄCZNIK III
WARUNKI OBECNOŚCI OŁOWIU, RTĘCI, KADMU I SZEŚCIOWARTOŚCIOWEGO CHROMU W MATERIAŁACH, CZĘŚCIACH I KOMPONENTACH ORAZ MAKSYMALNE WARTOŚCI ICH STĘŻENIA 

Dopuszczalna jest maksymalna zawartość substancji w masie, w jednorodnym materiale, nieprzekraczająca 0,1 % dla ołowiu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz 0,01 % dla kadmu.
Części zamienne wprowadzone do obrotu po dniu 1 lipca 2003 r., które są wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem obciążników kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych i okładzin hamulców, są zwolnione z przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia.

	Jednorodne materiały, części i komponenty
	Zakres i data wygaśnięcia zwolnienia
	Mają być oznakowane lub rozpoznawalne zgodnie z art. 5 ust. 4 lit. d)

	Ołów jako pierwiastek stopowy

	1a. Stal do obróbki skrawaniem i komponenty wykonane ze stali ocynkowanej za pomocą wsadowego cynkowania ogniowego zawierające w masie do 0,35 % ołowiu
	
	

	1b. Blacha stalowa ocynkowana metodą ciągłą zawierająca w masie do 0,35 % ołowiu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	2a. Aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 2 % ołowiu
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r.
	

	2b. Aluminium zawierające w masie do 1,5 % ołowiu
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	2c (i). Stopy aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 0,4 % ołowiu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2028 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

	

	2c (ii). Stopy aluminium nieobjęte pkt 2c (i) zawierające w masie do 0,4 % ołowiu (2) 
	(1)

	

	3. Stopy miedzi zawierające w masie do 4 % ołowiu
	(3)
	

	4a. Panewki i tuleje łożysk
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	4b. Panewki i tuleje łożysk w silnikach, skrzyniach biegów i sprężarkach klimatyzacji
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2011 r. 
	

	Ołów i związki ołowiu w komponentach

	6. Amortyzatory
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X 

	
7a. Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika 
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r.
	

	7b. Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika, o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.
	

	7c. Środki wiążące elastomery stosowane w układach napędowych o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2009 r.
	

	8a. Ołów w stopach lutowniczych do łączenia komponentów elektrycznych i elektronicznych z obwodami elektronicznymi oraz ołów w pokryciach styków elementów innych niż aluminiowe kondensatory elektrolityczne, na stykach elementów i obwodów elektronicznych 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8b. Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych innych niż lutowanie na obwodach elektronicznych lub na szkle
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2011 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	X (5)

	8c. Ołów w pokryciach styków aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8d. Ołów wykorzystywany do lutowania na szkle w czujnikach masowego przepływu powietrza 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8e. Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających w masie nie mniej niż 85 % ołowiu)
	(1)
	X (5)

	8f (i). Ołów stosowany w złączach stykowych 

	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8f (ii). Ołów stosowany w złączach stykowych innych niż powierzchnia styku złączy wiązki przewodów pojazdu 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2024 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8g (i). Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy strukturą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach układów scalonych typu flip-chip
	pojazdy homologowane przed dniem 1 października 2022 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8g (ii). Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy strukturą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach układów scalonych typu flip-chip, przy czym to połączenie elektryczne charakteryzuje się jedną z poniższych cech:
(1) procesem technologicznym w wymiarze 90 nm lub większym;
(2) pojedynczą strukturą półprzewodnikową o wielkości 300 mm2 lub większą wykonaną w dowolnym procesie technologicznym;
(3) zespołami spiętrzonych struktur półprzewodnikowych ze strukturami półprzewodnikowymi o wielkości 300 mm2 lub większej bądź z przekładkami krzemowymi o wielkości 300 mm2 lub większej.
	(1)
Pojazdy homologowane od dnia 1 października 2022 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8h. Ołów w stopach lutowniczych służących do łączenia wymiennika ciepła z radiatorem w półprzewodnikowych elementach mocy z obszarem emitującym ciepło o wielkości co najmniej 1 cm² i pracujących przy gęstości prądu co najmniej 1 A/mm2 układu scalonego
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	X (5)

	8i. Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych na szkle z wyjątkiem lutowania w szkle wielowarstwowym
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X (5)

	8j. Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania szkła wielowarstwowego
	pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	[bookmark: _GoBack]X (5)

	8k. Lutowanie zastosowań grzewczych do arkuszy szkła wielowarstwowego o grubości ścianki nieprzekraczającej 2,1 mm przy natężeniu prądu cieplnego 0,5 A lub większym na dane spoiwo lutownicze. Zwolnienie to nie obejmuje lutowania do styków osadzonych w pośredniej warstwie polimeru.
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2024 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X(5)

	9. Gniazda zaworów
	Jako części zamienne do silników skonstruowanych przed dniem 1 lipca 2003 r. 10a.
	

	10a. Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów zatopiony w elementach szklanych lub ceramicznych, w szklanych lub ceramicznych elementach matryc, w materiałach szklano-ceramicznych lub szklano-ceramicznych składnikach matryc
Niniejsze zwolnienie nie uwzględnia wykorzystania ołowiu w:
(iii)	surowcach szklanych do produkcji żarówek i materiałów ceramicznych korpusów świec zapłonowych,
(iv)	dielektrycznych materiałach ceramicznych komponentów wymienionych w pkt 10b, 10c i 10d.
	
	X(6) (w przypadku komponentów innych niż piezoelektryczne w silnikach)


	10b. Ołów w materiałach ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów PZT wchodzących w skład układów scalonych lub półprzewodników dyskretnych
	
	

	10c. Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 125 V AC lub 250 V DC 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	10d. Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów kompensacyjnych wahania temperatury w zbliżeniowych czujnikach ultradźwiękowych
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	

	11. Pirotechniczne środki inicjujące
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2006 r. oraz części zamienne do tych pojazdów 
	

	12. Materiały termoelektryczne zawierające ołów w elektrycznych zastosowaniach samochodowych służących do redukcji emisji CO2 za pomocą odzysku ciepła odpadowego 
	pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	Sześciowartościowy chrom 

	13a. Powłoki antykorozyjne 
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2007 r.
	

	13b. Powłoki antykorozyjne związane z zespołami śrub i nakrętek stosowanymi w podwoziach
	Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2008 r.
	

	14. Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącym: 
d)	przeznaczony do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej <75 W w stałych warunkach pracy; 
e)	przeznaczony do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej ≥75 W w stałych warunkach pracy; 
f)	przeznaczony do działania wyłącznie z grzałką elektryczną.
	


W odniesieniu do lit. a): pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
W odniesieniu do lit. b): pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2026 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	Rtęć

	15a. Lampy wyładowcze do reflektorów 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X

	15b. Lampy fluorescencyjne wskaźników deski rozdzielczej 
	Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów
	X


Uwagi do tabeli:
1. Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2024 r. 
2. Stosuje się do stopów aluminium, w których ołów nie został wprowadzony rozmyślnie, ale jest obecny ze względu na stosowanie aluminium z recyklingu.
3. Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2025 r.
4. Systemy o napięciu >75 V prądu stałego określone w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).
5. Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 10a została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów niniejszej uwagi nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej. 
6. Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 8a–8k została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów niniejszej uwagi nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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