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	Texto da Comissão


ANEXO III
CONDIÇÕES E VALORES MÁXIMOS DE CONCENTRAÇÃO APLICÁVEIS À PRESENÇA DE CHUMBO, MERCÚRIO, CÁDMIO E CRÓMIO HEXAVALENTE NOS MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES 

É tolerada uma concentração das substâncias chumbo, crómio hexavalente e mercúrio não superior a 0,1 % em massa, em material homogéneo, e uma concentração de cádmio não superior a 0,01 % em massa, em material homogéneo.
As peças sobresselentes colocadas no mercado após 1 de julho de 2003 e destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2003 estão isentas do disposto no artigo 5.º, n.º 2, do regulamento, exceto os pesos de equilibragem das rodas, as escovas de carbono dos motores elétricos e os calços de travões.

	Materiais, peças e componentes homogéneos
	Âmbito e data de termo da isenção
	A rotular ou identificar em conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, alínea d)

	Chumbo como elemento de liga

	1. a) Aço para fins de maquinagem, assim como componentes de aço galvanizado por imersão a quente pelo processo descontínuo, com teor de chumbo igual ou inferior a 0,35 % em massa
	
	

	1. b) Folha de aço galvanizado pelo processo contínuo, com teor de chumbo não superior a 0,35 % em massa 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	2. a) Alumínio para fins de maquinagem, com teor de chumbo não superior a 2 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2005
	

	2. b) Alumínio com teor de chumbo não superior a 1,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	2. c) i) Ligas de alumínio para fins de maquinagem, com teor de chumbo não superior a 0,4 % em massa 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2028 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos

	

	2. c) ii) Ligas de alumínio não incluídas na entrada 2. c) i), com teor de chumbo não superior a 0,4 % em massa (2) 
	(1)

	

	3. Ligas de cobre, com teor de chumbo não superior a 4 % em massa
	(3)
	

	4. a) Casquilhos e buchas de chumaceiras
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	4. b) Casquilhos e buchas de chumaceiras para motores, transmissões e compressores de ar condicionado
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2011 
	

	Chumbo e compostos de chumbo em componentes

	5. a) Chumbo em baterias de sistemas de alta tensão (4) utilizados unicamente para fins de propulsão de veículos das categorias M1 e N1 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2019 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	X 

	5. b) i) Chumbo nas baterias:
1) utilizadas em aplicações de 12 V
2) utilizadas em aplicações de 24 V nos veículos para fins especiais, na aceção do artigo 3.º do Regulamento (UE) 2018/858
	(3)
	X

	5. b) ii) Chumbo nas baterias utilizadas em aplicações não incluídas nas entradas 5. a) e 5. b) i)
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2024 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	6. Amortecedores de vibrações
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X 

	
7. a) Agentes de vulcanização e estabilizadores para elastómeros utilizados em tubos de travões, tubos de combustível, condutas de ventilação, peças de elastómero/metal aplicadas em quadros e apoios de motor 
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2005
	

	7. b) Agentes de vulcanização e estabilizadores para elastómeros utilizados em tubos de travões, tubos de combustível, condutas de ventilação, peças de elastómero/metal aplicadas em quadros e apoios de motor, com teor de chumbo não superior a 0,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2006
	

	7. c) Aglutinantes para elastómeros em aplicações do grupo motopropulsor, com teor de chumbo não superior a 0,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2009
	

	8. a) Chumbo em soldas para fixação de componentes elétricos e eletrónicos a placas de circuitos eletrónicos e chumbo em acabamentos de extremidades de componentes (exceto condensadores eletrolíticos de alumínio), de pinos de componentes e de placas de circuitos eletrónicos 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. b) Chumbo em soldas utilizadas em aplicações elétricas, exceto soldas em placas de circuitos eletrónicos ou sobre vidro
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2011 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	X(5)

	8. c) Chumbo em acabamentos de terminais de condensadores eletrolíticos de alumínio 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2013 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. d) Chumbo utilizado em soldas sobre vidro em sensores de fluxo mássico de ar 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2015 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. e) Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor de chumbo igual ou superior a 85 % em massa)
	(1)
	X(5)

	8. f) i) Chumbo em sistemas de conexão por pinos conformes 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2017 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. f) ii) Chumbo em sistemas de conexão por pinos conformes, com exceção da zona de encaixe de conectores de feixe de cabos 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2024 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. g) i) Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip
	Veículos homologados antes de 1 de outubro de 2022 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. g) ii) Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip, desde que essa ligação elétrica consista num dos elementos seguintes:
1) Nó tecnológico de semicondutor de 90 nm ou dimensão superior;
2) Pastilha única de 300 mm2 ou área superior em qualquer nó tecnológico de semicondutor;
(3) Invólucros de pastilhas empilhadas com pastilhas de 300 mm2  ou área superior, ou interpositores de silício de 300 mm2 ou área superior.
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Veículos homologados após 1 de outubro de 2022 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. h) Chumbo em soldas para fixação dos dissipadores de calor ao radiador em conjuntos de semicondutores de potência com circuitos integrados, de área não inferior a 1 cm2 em projeção e densidade de corrente nominal não inferior a 1 A/mm2 de superfície do circuito integrado de silício
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	X(5)

	8. i) Chumbo em soldas em aplicações elétricas em superfícies envidraçadas, com exceção da soldadura em vidros laminados
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. j) Chumbo em soldas para soldadura de vidros laminados
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2020 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. k) Soldadura de aplicações de aquecimento com corrente de aquecimento igual ou superior a 0,5 A por junta soldada em vidros laminados simples com espessura de parede não superior a 2,1 mm. Esta isenção não se aplica à soldadura de contactos incorporados no polímero intermédio
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2024 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	9. Sedes de válvulas
	Como peças sobresselentes destinadas a tipos de motores desenvolvidos antes de 1 de julho de 2003
	

	10. a) Componentes elétricos e eletrónicos que contenham chumbo incorporado em vidro ou num material cerâmico, num composto de matriz de vidro ou de cerâmica, num material vitrocerâmico ou num composto de matriz vitrocerâmica.
Esta isenção não abrange as seguintes utilizações de chumbo:
(i)	vidro em lâmpadas e vidrado de velas de ignição,
(ii)	materiais cerâmicos dielétricos dos componentes indicados nas entradas 10. b), 10. c) e 10. d).
	
	X (6) (para componentes com exceção de componentes piezoelétricos em motores)


	10. b) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos, à base de PZT, de condensadores (pertencentes a circuitos integrados ou a semicondutores individuais)
	
	

	10. c) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores com tensão nominal inferior a 125 V CA ou 250 V CC 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	10. d) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores utilizados para compensar desvios, por efeito térmico, de sensores de sonares ultrassónicos
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2017 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	11. Iniciadores pirotécnicos
	Veículos homologados antes de 1 de outubro de 2006 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	

	12. Materiais termoelétricos com chumbo em aplicações elétricas utilizadas na indústria automóvel para reduzir as emissões de CO2 através da recuperação do calor dos gases de escape 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2019 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	Crómio hexavalente 

	13. a) Revestimentos anticorrosivos 
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2007
	

	13. b) Revestimentos anticorrosivos de conjuntos parafuso-porca aplicados em quadros
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	14. Crómio hexavalente utilizado como agente anticorrosivo em sistemas de arrefecimento de aço-carbono de frigoríficos de absorção (teor não superior a 0,75 % em massa, na solução refrigerante): 
(a)	concebidos para funcionarem, em pleno ou parcialmente, com sistemas de aquecimento elétricos cuja potência de entrada, em valor médio utilizado, seja inferior a 75 W em condições de funcionamento constantes; 
(b)	concebidos para funcionarem, em pleno ou parcialmente, com sistemas de aquecimento elétricos cuja potência de entrada, em valor médio utilizado, seja igual ou superior a 75 W em condições de funcionamento constantes; 
(c)	concebidos para funcionarem em pleno com sistemas de aquecimento não elétricos.
	


Para a): Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2020 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
Para b): Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2026 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	Mercúrio

	15. a) Lâmpadas de descarga para aplicação em faróis 
	Veículos homologados antes de 1 de julho de 2012 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	15. b) Lâmpadas fluorescentes utilizadas em mostradores do painel de comando 
	Veículos homologados antes de 1 de julho de 2012 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	Cádmio

	16. Baterias para veículos elétricos
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 31 de dezembro de 2008 
	


Notas sobre o quadro:
1. Isenção a rever em 2024. 
2. Aplicável a ligas de alumínio em que o chumbo não é introduzido intencionalmente, mas está presente devido à utilização de alumínio reciclado.
3. Isenção a rever em 2025.
4. Sistemas com tensão superior a 75 V CC, como previsto no artigo 1.º da Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (JO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
5. Desmantelar se, em associação com a entrada 10. a), for excedido o limite médio de 60 gramas por veículo. Para os fins desta nota, não são tidos em conta os dispositivos eletrónicos não instalados pelo fabricante na linha de produção. 
6. Desmantelar se, em associação com as entradas 8. a) a 8. k), for excedido o limite médio de 60 gramas por veículo. Para os fins desta nota, não são tidos em conta os dispositivos eletrónicos não instalados pelo fabricante na linha de produção.

	

	Alteração



ANEXO III
CONDIÇÕES E VALORES MÁXIMOS DE CONCENTRAÇÃO APLICÁVEIS À PRESENÇA DE CHUMBO, MERCÚRIO, CÁDMIO E CRÓMIO HEXAVALENTE NOS MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES 

É tolerada uma concentração das substâncias chumbo, crómio hexavalente e mercúrio não superior a 0,1 % em massa, em material homogéneo, e uma concentração de cádmio não superior a 0,01 % em massa, em material homogéneo.
As peças sobresselentes colocadas no mercado após 1 de julho de 2003 e destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2003 estão isentas do disposto no artigo 5.º, n.º 2, do regulamento, exceto os pesos de equilibragem das rodas, as escovas de carbono dos motores elétricos e os calços de travões.

	Materiais, peças e componentes homogéneos
	Âmbito e data de termo da isenção
	A rotular ou identificar em conformidade com o artigo 5.º, n.º 4, alínea d)

	Chumbo como elemento de liga

	1. a) Aço para fins de maquinagem, assim como componentes de aço galvanizado por imersão a quente pelo processo descontínuo, com teor de chumbo igual ou inferior a 0,35 % em massa
	
	

	1. b) Folha de aço galvanizado pelo processo contínuo, com teor de chumbo não superior a 0,35 % em massa 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	2. a) Alumínio para fins de maquinagem, com teor de chumbo não superior a 2 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2005
	

	2. b) Alumínio com teor de chumbo não superior a 1,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	2. c) i) Ligas de alumínio para fins de maquinagem, com teor de chumbo não superior a 0,4 % em massa 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2028 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos

	

	2. c) ii) Ligas de alumínio não incluídas na entrada 2. c) i), com teor de chumbo não superior a 0,4 % em massa (2) 
	(1)

	

	3. Ligas de cobre, com teor de chumbo não superior a 4 % em massa
	(3)
	

	4. a) Casquilhos e buchas de chumaceiras
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	4. b) Casquilhos e buchas de chumaceiras para motores, transmissões e compressores de ar condicionado
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2011 
	

	Chumbo e compostos de chumbo em componentes

	6. Amortecedores de vibrações
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X 

	
7. a) Agentes de vulcanização e estabilizadores para elastómeros utilizados em tubos de travões, tubos de combustível, condutas de ventilação, peças de elastómero/metal aplicadas em quadros e apoios de motor 
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2005
	

	7. b) Agentes de vulcanização e estabilizadores para elastómeros utilizados em tubos de travões, tubos de combustível, condutas de ventilação, peças de elastómero/metal aplicadas em quadros e apoios de motor, com teor de chumbo não superior a 0,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2006
	

	7. c) Aglutinantes para elastómeros em aplicações do grupo motopropulsor, com teor de chumbo não superior a 0,5 % em massa
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2009
	

	8. a) Chumbo em soldas para fixação de componentes elétricos e eletrónicos a placas de circuitos eletrónicos e chumbo em acabamentos de extremidades de componentes (exceto condensadores eletrolíticos de alumínio), de pinos de componentes e de placas de circuitos eletrónicos 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. b) Chumbo em soldas utilizadas em aplicações elétricas, exceto soldas em placas de circuitos eletrónicos ou sobre vidro
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2011 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	X(5)

	8. c) Chumbo em acabamentos de terminais de condensadores eletrolíticos de alumínio 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2013 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. d) Chumbo utilizado em soldas sobre vidro em sensores de fluxo mássico de ar 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2015 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. e) Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor de chumbo igual ou superior a 85 % em massa)
	(1)
	X(5)

	8. f) i) Chumbo em sistemas de conexão por pinos conformes 

	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2017 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. f) ii) Chumbo em sistemas de conexão por pinos conformes, com exceção da zona de encaixe de conectores de feixe de cabos 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2024 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. g) i) Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip
	Veículos homologados antes de 1 de outubro de 2022 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. g) ii) Chumbo em soldas destinadas a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip, desde que essa ligação elétrica consista num dos elementos seguintes:
1) Nó tecnológico de semicondutor de 90 nm ou dimensão superior;
2) Pastilha única de 300 mm2 ou área superior em qualquer nó tecnológico de semicondutor;
3) Invólucros de pastilhas empilhadas com pastilhas de 300 mm2  ou área superior, ou interpositores de silício de 300 mm2 ou área superior.
	(1)
Veículos homologados após 1 de outubro de 2022 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. h) Chumbo em soldas para fixação dos dissipadores de calor ao radiador em conjuntos de semicondutores de potência com circuitos integrados, de área não inferior a 1 cm2 em projeção e densidade de corrente nominal não inferior a 1 A/mm2 de superfície do circuito integrado de silício
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	X(5)

	8. i) Chumbo em soldas em aplicações elétricas em superfícies envidraçadas, com exceção da soldadura em vidros laminados
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. j) Chumbo em soldas para soldadura de vidros laminados
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2020 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	8. k) Soldadura de aplicações de aquecimento com corrente de aquecimento igual ou superior a 0,5 A por junta soldada em vidros laminados simples com espessura de parede não superior a 2,1 mm. Esta isenção não se aplica à soldadura de contactos incorporados no polímero intermédio
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2024 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X(5)

	9. Sedes de válvulas
	Como peças sobresselentes destinadas a tipos de motores desenvolvidos antes de 1 de julho de 2003
	

	10. a) Componentes elétricos e eletrónicos que contenham chumbo incorporado em vidro ou num material cerâmico, num composto de matriz de vidro ou de cerâmica, num material vitrocerâmico ou num composto de matriz vitrocerâmica.
Esta isenção não abrange as seguintes utilizações de chumbo:
(iii)	vidro em lâmpadas e vidrado de velas de ignição,
(iv)	materiais cerâmicos dielétricos dos componentes indicados nas entradas 10. b), 10. c) e 10. d).
	
	X (6) (para componentes com exceção de componentes piezoelétricos em motores)


	10. b) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos, à base de PZT, de condensadores (pertencentes a circuitos integrados ou a semicondutores individuais)
	
	

	10. c) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores com tensão nominal inferior a 125 V CA ou 250 V CC 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2016 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	10. d) Chumbo em materiais cerâmicos dielétricos de condensadores utilizados para compensar desvios, por efeito térmico, de sensores de sonares ultrassónicos
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2017 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	

	11. Iniciadores pirotécnicos
	Veículos homologados antes de 1 de outubro de 2006 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos 
	

	12. Materiais termoelétricos com chumbo em aplicações elétricas utilizadas na indústria automóvel para reduzir as emissões de CO2 através da recuperação do calor dos gases de escape 
	Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2019 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	Crómio hexavalente 

	13. a) Revestimentos anticorrosivos 
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2007
	

	13. b) Revestimentos anticorrosivos de conjuntos parafuso-porca aplicados em quadros
	Como peças sobresselentes destinadas a veículos colocados no mercado antes de 1 de julho de 2008
	

	14. Crómio hexavalente utilizado como agente anticorrosivo em sistemas de arrefecimento de aço-carbono de frigoríficos de absorção (teor não superior a 0,75 % em massa, na solução refrigerante): 
(d)	concebidos para funcionarem, em pleno ou parcialmente, com sistemas de aquecimento elétricos cuja potência de entrada, em valor médio utilizado, seja inferior a 75 W em condições de funcionamento constantes; 
(e)	concebidos para funcionarem, em pleno ou parcialmente, com sistemas de aquecimento elétricos cuja potência de entrada, em valor médio utilizado, seja igual ou superior a 75 W em condições de funcionamento constantes; 
(f)	concebidos para funcionarem em pleno com sistemas de aquecimento não elétricos.
	


Para a): Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2020 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
Para b): Veículos homologados antes de 1 de janeiro de 2026 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	Mercúrio

	15. a) Lâmpadas de descarga para aplicação em faróis 
	Veículos homologados antes de 1 de julho de 2012 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X

	15. b) Lâmpadas fluorescentes utilizadas em mostradores do painel de comando 
	Veículos homologados antes de 1 de julho de 2012 e peças sobresselentes destinadas a esses veículos
	X


Notas sobre o quadro:
1. Isenção a rever em 2024. 
2. Aplicável a ligas de alumínio em que o chumbo não é introduzido intencionalmente, mas está presente devido à utilização de alumínio reciclado.
3. Isenção a rever em 2025.
4. Sistemas com tensão superior a 75 V CC, como previsto no artigo 1.º da Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (JO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
5. Desmantelar se, em associação com a entrada 10. a), for excedido o limite médio de 60 gramas por veículo. Para os fins desta nota, não são tidos em conta os dispositivos eletrónicos não instalados pelo fabricante na linha de produção. 
6. Desmantelar se, em associação com as entradas 8. a) a 8. k), for excedido o limite médio de 60 gramas por veículo. Para os fins desta nota, não são tidos em conta os dispositivos eletrónicos não instalados pelo fabricante na linha de produção.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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